Ниже представлены оптимальные режимы сварки алюминия на стандартном переменном токе (AC) без изменения формы волны. В этой подборке импульсный режим оставлен только там, где без него практически невозможно получить качественный шов на тонком металле. Для средних и толстых деталей выбран более эффективный и производительный непрерывный (линейный) режим.

1. Сверхтонкий алюминий (0.5 – 1.0 мм) — Точечный микроимпульс (Импульс необходим)

- Режим: Импульсный (AC Pulse TIG). Без импульса дуга мгновенно прожжет фольгу.

- Базовый / Пиковый ток: Базовый 8–10 А / Пиковый 35–40 А.

- Баланс AC (очистка): 30% «плюса» (ток очистки) / 70% «минуса» (ток проплавления). Защищает тонкий вольфрам от оплавления.

- Частота AC: 200 Гц (максимально возможная для жесткой фокусировки дуги).

- Частота импульса / Скважность: Частота импульса 2.5 Гц / Скважность 20% (очень короткий пик тока, металл успевает остывать в паузах).

- Нарастание / Спад тока: Нарастание 0.2 сек / Спад 1.0 сек.

- Постгаз: 4–5 сек.

2. Тонкий алюминий (1.5 – 2.0 мм) — Быстрый линейный режим (Импульс НЕ нужен)

- Режим: Непрерывный (AC Linear). На этой толщине импульс часто только мешает, замедляя сварку и увеличивая тепловложение из-за долгого нахождения дуги на одном месте.

- Сварочный ток: Линейный 65–80 А. Сварку нужно вести быстро, уверенно подавая тонкий пруток.

- Баланс AC: 35% ток очистки / 65% ток проплавления.

- Частота AC: 120–140 Гц (повышенная частота сужает дугу, помогая точно формировать катет шва).

- Нарастание / Спад тока: Нарастание 0.5 сек / Спад 2.0 сек.

- Постгаз: 6–7 сек.

3. Средний алюминий (3.0 – 4.0 мм) — Классический линейный режим (Импульс НЕ нужен)

- Режим: Непрерывный (AC Linear). Самый стабильный режим для повседневных задач.

- Сварочный ток: Линейный 115–135 А.

- Баланс AC: 35% ток очистки / 65% ток проплавления (стандартная пропорция для чистого проката).

- Частота AC: 85–100 Гц (средняя частота дает оптимальную ширину сварочной ванны и хороший контроль за присадкой).

- Нарастание / Спад тока: Нарастание 1.0 сек / Спад 3.5 сек (длинный спад обязателен, чтобы плавно заварить усадочную раковину).

- Постгаз: 8–10 сек.

4. Средний алюминий (3.0 – 4.0 мм) — Медленный тактовый импульс для вертикальных швов (Импульс лучше)

- Режим: Импульсный (AC Pulse TIG). При сварке снизу вверх под действием силы тяжести жидкий алюминий стекает, поэтому импульс здесь необходим для удержания ванны.

- Базовый / Пиковый ток: Базовый 45–50 А (поддерживает дугу и охлаждает ванну) / Пиковый 130–145 А (проплавляет кромки).

- Баланс AC: 30% ток очистки / 70% ток проплавления.

- Частота AC: 100 Гц.

- Частота импульса / Скважность: Частота 0.7–1.0 Гц (низкая «тактовая» частота: секунда на расплавление и подачу присадки, секунда на застывание) / Скважность 40%.

- Нарастание / Спад тока: Нарастание 1.0 сек / Спад 2.5 сек.

- Постгаз: 8–9 сек.

5. Толстый алюминий (5.0 – 6.0 мм) — Глубокий линейный режим с зауженным балансом (Импульс НЕ нужен)

- Режим: Непрерывный (AC Linear). Импульс на толстом металле рассеивает энергию, не давая продавить корень шва.

- Сварочный ток: Линейный 180–210 А.

- Баланс AC: Сдвиг в проплавление — 25% ток очистки / 75% ток проплавления. На таких токах избыток очистки (плюса) мгновенно расплавит вольфрамовый электрод.

- Частота AC: 70–80 Гц (заниженная частота увеличивает тепловложение в глубину стыка).

- Нарастание / Спад тока: Нарастание 1.5 сек / Спад 4.5 сек.

- Постгаз: 10–12 сек.

- Особенность: Требуется разделка кромок (V-образная 60°), присадка 3.2–4.0 мм и вольфрам диаметром не менее 3.2 мм.

6. Максимальная толщина (8.0 – 10.0 мм) — Форсированный низкочастотный режим (Импульс НЕ нужен)

- Режим: Непрерывный (AC Linear) на пределе возможностей оборудования.

- Сварочный ток: Линейный 270–320 А.

- Баланс AC: Максимальный сдвиг в проплавление — 20% ток очистки / 80% ток проплавления (вольфрам затачивается под легкий радиус, а не в шар).

- Частота AC: Минимальная, 50–60 Гц (дает самую массивную и горячую сварочную дугу для прогрева толстого тела детали).

- Нарастание / Спад тока: Нарастание 2.0 сек / Спад 5.5 сек.

- Постгаз: 15–20 сек (для полноценного охлаждения горелки и массивного электрода).

- Особенность: Обязателен предварительный общий подогрев детали до 150–200°C газовой горелкой, иначе дуга будет «тухнуть», отдавая все тепло в холодный металл.