Примеры настроек TIG для сварки нержавейки

1. Сверхтонкий металл (0.5 – 1.0 мм) — Импульсный микрорежим

- Режим: Импульсный (Pulse TIG).

- Базовый ток: 5–10 А (поддерживает дугу, не дает прожечь металл).

- Пиковый ток: 25–40 А (расплавляет металл в точке).

- Частота импульса: Высокая (100–200 Гц) для концентрации дуги.

- Скважность (баланс импульса): 20–30% (время пикового тока минимально).

- Нарастание / Спад тока: Нарастание 0.5 сек / Спад 1.5–2.0 сек (защита от кратера).

- Постгаз (продувка газом после): 4–5 сек.

2. Тонкий металл (1.5 – 2.0 мм) — Классический импульс

- Режим: Импульсный (Pulse TIG).

- Базовый ток: 15–20 А.

- Пиковый ток: 55–75 А.

- Частота импульса: Средняя (1.5–3.0 Гц) для получения красивой «чешуи».

- Скважность: 40–50%.

- Нарастание / Спад тока: Нарастание 0.5 сек / Спад 2.0 сек.

- Постгаз: 6–7 сек.

3. Средний металл (3.0 – 4.0 мм) — Непрерывный линейный режим

- Режим: Непрерывный (Linear TIG).

- Сварочный ток: 90–120 А (подбирается из расчета ~30 А на 1 мм толщины).

- Нарастание / Спад тока: Нарастание 1.0 сек / Спад 3.0 сек.

- Постгаз: 8–10 сек (очень важно для остывающего шва).

- Особенность: Требуется разделка кромок (Х- или V-образная) и зазор около 1-1.5 мм.

4. Средний металл (3.0 – 4.0 мм) — Импульсный режим для вертикальных швов

- Режим: Импульсный (Pulse TIG).

- Базовый ток: 30–40 А (удерживает ванну от вытекания).

- Пиковый ток: 110–130 А.

- Частота импульса: Низкая (0.5–1.0 Гц) для контроля каждого шага.

- Скважность: 35–45%.

- Нарастание / Спад тока: Нарастание 1.0 сек / Спад 2.5 сек.

- Постгаз: 8–9 сек.

5. Толстый металл (5.0 – 6.0 мм) — Многопроходной непрерывный режим

- Режим: Непрерывный (Linear TIG).

- Сварочный ток: 150–180 А.

- Нарастание / Спад тока: Нарастание 1.5 сек / Спад 4.0 сек (для плавного заваривания глубокого кратера).

- Постгаз: 10–12 сек.

- Особенность: Сварка выполняется минимум в 2-3 прохода (коренной шов, заполнение, облицовка) с обязательной разделкой кромок 60° и притуплением.

6. Максимальная толщина (8.0 – 10.0 мм) — Тяжелый непрерывный режим

- Режим: Непрерывный (Linear TIG) на максимальных токах.

- Сварочный ток: 220–260 А.

- Нарастание / Спад тока: Нарастание 2.0 сек / Спад 5.0 сек.

- Постгаз: 12–15 сек.

- Особенность: Требуется мощная горелка с водяным охлаждением, сопло с газовой линзой большого диаметра (№8-10) и многослойная сварка (от 4 проходов и более).