Виды присадок  для TIG-сварки нержавеющей стали

ER308L / 308LSi (Св-04Х19Н9): Универсальный, самый распространенный вариант. Подходит для популярных сталей 304, 308, 08Х18Н10, AISI 304/304L. Буква 'L' означает низкое содержание углерода (для повышения стойкости к межкристаллитной коррозии), 'Si' — наличие кремния, что улучшает текучесть металла.

ER316L / 316LSi (Св-04Х17Н13М2): Применяется для сварки сталей с добавлением молибдена, обладающих повышенной коррозионной стойкостью (пищевая, химическая промышленность). Используется для AISI 316L, 316.

ER309L / 309LSi (Св-07Х25Н13 / Св-04Х23Н6): Используется для соединения нержавеющей стали с низколегированными (черными) сталями или для сварки нержавеющей стали с высоким содержанием хрома.

ER-347Si (19Cr/9Ni/Nb) — это нержавеющий присадочный пруток для аргонодуговой сварки (TIG) коррозионностойких хромоникелевых сталей. Благодаря добавлению ниобия и кремния, он обеспечивает высокую стойкость к межкристаллитной коррозии, жаропрочность и отличное формирование шва. Применяется в химической и пищевой промышленности.

Основные характеристики и область применения:

- Состав: Хромоникелевый сплав (19% Cr, 9% Ni) с добавлением ниобия (Nb) для стабилизации и кремния (Si) для улучшения текучести металла.

- Свариваемые стали: Аналоги марок AISI 321, 347, 304, 308, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т.

- Применение: Сварка трубопроводов, емкостей, котлов, оборудования в химической, нефтехимической и пищевой промышленности, где требуются высокие температуры и устойчивость к коррозии.

- Преимущества: Стабилизирован ниобием, что предотвращает появление коррозии, а повышенное содержание кремния (Si) обеспечивает хорошее смачивание кромок, гладкий шов без брызг.

пример, AG TIG ER 347Si или ESAB OK Tigrod 347Si

Советы по выбору:

- Для обеспечения максимальной стойкости к коррозии выбирайте присадку с маркировкой 'L' (low carbon).

- Присадочные прутки с кремнием (Si) дают более ровный шов и лучшую стабильность дуги.

ER-310 (аналог Св-10Х25Н20) — это высоколегированный аустенитный присадочный пруток для аргонодуговой сварки (TIG), содержащий 25-28% хрома и 20-22,5% никеля. Он предназначен для сварки жаропрочных и коррозионностойких сталей, работающих при температурах до , обеспечивая высокую стойкость к образованию окалины и коррозии.

Основные характеристики и применение

- Тип сплава: Полностью аустенитный (высоколегированный).

- Область применения: Сварка печного оборудования, теплообменников, нефтехимической аппаратуры, котлов.

- Свариваемые стали: AISI 310, 310S, 314, 1.4842, 1.4845, 1.4828, 12Х18Н10Т (для спец. случаев).

- Тип сварки: TIG (аргон) на постоянном токе DC.

- Характеристики шва: Металл шва устойчив к коррозии и жаропрочен (до ), имеет высокую пластичность.

Разновидности (бренды и маркировки)

Хотя химический состав стандарта ER-310 (AWS A 5.9) схож у разных производителей, они могут отличаться качеством покрытия, чистотой сплава и диаметрами:

- ESAB OK Tigrod 310 (Autrod 310): Высококачественная проволока для ответственных конструкций.

- AG TIG ER 310 (Alfa Global): Популярный аналог (Св-10Х25Н20) для коррозионностойких сталей.

- Welding Dragon ER 310: Используется для высоколегированных сталей.

- DT- 1.4842 (Dratec) / ER310: Специализированный пруток для жаропрочных сталей.

- Thermanit 25/22 H (Bohler) / ER310: Аналог для работы при экстремальных температурах.

Использование прутков ER-310 обеспечивает надежный шов в условиях высоких температур, предотвращая хрупкое разрушение.

Пруток ER-312 (часто обозначается как W 29 9 по ISO) — это высоколегированный коррозионностойкий сварочный пруток, предназначенный для аргонно-дуговой сварки (TIG/GTAW) и наплавки. Он известен своей универсальностью, высокой прочностью и способностью соединять трудносвариваемые стали.

Основные характеристики

- Тип сплава: Феррито-аустенитный (содержит около хрома и  никеля).

- Содержание дельта-феррита: Высокое (около ), что обеспечивает отличную стойкость к образованию горячих трещин.

- Термостойкость: Металл шва выдерживает окалинообразование при температурах до .

- Стойкость: Высокое сопротивление кавитации, коррозии и ударным нагрузкам.

Основные применения

ER-312 используется для сварки разнородных сталей, а также для ремонта ответственных деталей:

- Разнородные соединения: Сварка нержавеющих сталей с углеродистыми и низколегированными сталями.

- Трудносвариваемые стали: Инструментальные стали, пружинные стали, броневые стали, стали с высоким содержанием углерода.

- Наплавка и ремонт: Наплавка промежуточных слоев, ремонт штампов, пресс-форм и деталей, работающих в условиях высоких нагрузок и температур.

Разновидности и аналоги

Прутки ER-312 выпускаются различными производителями, отличаясь марками, но имея схожий химический состав:

- ESAB OK Tigrod 312 (ER312): Высококачественный пруток для ответственных конструкций.

- CastoTig 45507 WS / 45505WS (ER312) (Castolin): Специализированные прутки с повышенной износостойкостью.

- AG TIG ER 312: Распространенные прутки для аргонной сварки, часто используемые в промышленности.

- DT-ECO 312: Используется для общего применения.

Преимущества: Сварной шов практически не имеет дефектов при сварке сталей с неизвестным химическим составом.

По применимости к разновидностям стали

Для стандартных аустенитных сталей (типа AISI 304)

- ER-308L / ER-308LSi: Абсолютный лидер продаж. Буква L (Low carbon) означает низкое содержание углерода, что защищает шов от межкристаллитной коррозии. Приставка Si указывает на повышенное содержание кремния, который улучшает смачиваемость кромок и делает сварочную ванну более текучей. Используется для пищевой, химической и пивной промышленности.

Для кислотостойких сталей (типа AISI 316)

- ER-316L / ER-316LSi: Пруток с добавлением молибдена (2-3%). Разработан для сварки сталей, работающих в агрессивных средах (морская вода, серная, фосфорная и органические кислоты). Применяется в судостроении, нефтехимии и фармацевтике.

Для жаропрочных сталей (типа AISI 310, 321, 347)

- ER-309L / ER-309LSi: Пруток с высоким содержанием хрома и никеля (тип 24% Cr / 13% Ni). Его главное назначение — разнородная сварка (приварка черной углеродистой стали к нержавеющей), а также сварка жаростойких сталей.

- ER-347: Аустенитный пруток, стабилизированный ниобием. Ниобий связывает углерод и предотвращает выпадение карбидов хрома при высоких температурах. Идеален для деталей, работающих при температурах 400–800 °C (например, выхлопные системы).

- ER-310: Пруток для высоколегированных окалиностойких сталей (тип 25% Cr / 20% Ni). Выдерживает экстремальные температуры до 1100–1200 °C. Применяется для элементов печей и камер сгорания.

Для дуплексных и супердуплексных сталей

- ER-2209: Пруток для сварки дуплексных сталей (аустенитно-ферритных, типа 22% Cr / 5% Ni / 3% Mo). Обладает колоссальной прочностью и стойкостью к стресс-коррозии. Активно применяется на морских буровых платформах.

- ER-2594: Пруток для супердуплексных сталей (25% Cr). Обладает еще более высокими механическими свойствами и критической стойкостью к питтинговой коррозии в хлоридных средах.

Для высокомарганцовистых и криогенных сталей

- ER-307: Аустенитный пруток с высоким содержанием марганца (до 7%). Применяется для сварки сталей с высоким содержанием углерода, броневых плит, а также в качестве буферного слоя перед наплавкой. Наплавленный металл способен к сильному деформационному упрочнению (наклепу).

- ER-318: Аналог 316-й марки, но дополнительно стабилизированный ниобием. Применяется, когда требуется одновременно и стойкость к агрессивным кислотам, и работа при высоких температурах.

Для ферритных и мартенситных сталей (безникелевые)

- ER-409: Ферритный пруток с титаном. Используется в основном для производства и ремонта автомобильных глушителей и катализаторов.

- ER-410: Мартенситный пруток для сварки сталей типа 12% Cr. Требует обязательного предварительного подогрева и последующей термообработки шва во избежание трещин. Используется для запорной арматуры и турбин.

- ER-430: Ферритный пруток (17% Cr) для сварки аналогичных сталей, используемых в декоративных элементах и бытовой технике.

Экзотические и сверхустойчивые сплавы

- ER-320LR: Разработан для сварки сплава Alloy 20. Применяется в производстве азотных и серных кислот. Имеет крайне жесткие ограничения по примесям для исключения горячих трещин.

- ER-330: Пруток для полностью аустенитных сталей (35% Ni / 15% Cr). Применяется в термических печах для деталей, подвергающихся резким теплосменам.

- ER-385 (904L): Пруток с высоким содержанием никеля, молибдена и меди. Создан специально для сварки стали AISI 904L, которая работает в чистой серной и концентрированной фосфорной кислотах.