Максимально подробная классификация омедненных проволок для MIG/MAG сварки.
Все омедненные проволоки делятся на группы по легированию, прочностным характеристикам и эксплуатационным свойствам шва.

1. Кремнемарганцовистые проволоки (Углеродистые и конструкционные стали)

Самая массовая группа. Кремний (\(Si\)) и марганец (\(Mn\)) связывают кислород и серу, предотвращая пористость и горячие трещины.

- ER70S-6 / G3Si1 (Аналог: Св-08Г2С)

  - Свойства: Максимальное содержание \(Si\) (\(0.8-1.15\%\)) и \(Mn\) (\(1.4-1.85\%\)). Дает высокую текучесть сварочной ванны, стабильную дугу в углекислоте (\(CO_{2}\)) и аргоновых смесях. Обладает повышенной стойкостью к образованию пор при сварке по ржавчине, окалине и гальваническим покрытиям.

  - Применение: Рядовые металлоконструкции, машиностроение, авторемонт, судостроение.

  - Марки сталей: Углеродистые стали типа Ст3, Сталь 10, 20, низколегированные стали 09G2S, 17G1S, конструкции из сталей класса прочности до K55.

- ER70S-3 / G2Si1 (Аналог: Св-08ГС)

  - Свойства: Пониженное содержание кремния (\(0.5-0.8\%\)). Шов получается менее текучим, что облегчает сварку в вертикальном и потолочном положениях. Требует тщательной зачистки кромок, чувствителен к ржавчине.

  - Применение: Автоматическая сварка чистых листов на конвейерных линиях, изготовление резервуаров, трубное производство.

  - Марки сталей: Сталь 10, Сталь 20, ВСт3кп, низкоуглеродистые стали с гарантированным пределом текучести до \(355\text{ МПа}\).

- ER70S-2 (Многокомпонентный раскислитель)

  - Свойства: Малоизвестный, но важный тип. Помимо \(Si\) и \(Mn\), содержит жесткие раскислители: титан (\(Ti\)), цирконий (\(Zr\)) и алюминий (\(Al\)). Позволяет варить сталь с тяжелыми окисленными поверхностями, сложными слоями окалины и масляными загрязнениями без образования пор.

  - Применение: Сварка ответственных узлов малого диаметра, ремонтные работы в полевых условиях.

  - Марки сталей: Котловые и трубные углеродистые стали, тонколистовой прокат.

- ER70S-G / Св-08ГА

  - Свойства: Проволоки с нестандартизированным (по согласованию) химсоставом, часто с минимальным легированием марганцем. Обеспечивают высокую пластичность, но требуют чистой газовой защиты (лучше в смесях \(Ar + CO_2\)).

  - Применение: Сварка тонкого металла, конструкций, не несущих высоких динамических нагрузок.

2. Легированные проволоки повышенной прочности (Высокопрочные стали HSLA)

Эти проволоки легируются никелем (\(Ni\)), молибденом (\(Mo\)) и хромом (\(Cr\)) для получения предела текучести шва свыше \(500-900\text{ МПа}\) и сохранения ударной вязкости в условиях арктического климата (до \(-60^{\circ }\text{C}\)).

- ER80S-Ni1 (Аналог близкий к Св-08Г1НМА)

  - Свойства: Легирована никелем (\(0.8-1.1\%\)). Никель измельчает зерно металла шва, что резко повышает хладостойкость (сохраняет ударную вязкость \(KCV\) до \(-60^{\circ }\text{C}\)).

  - Применение: Строительство морских буровых платформ, мостостроение в северных регионах, криогенная техника.

  - Марки сталей: 09G2SF, 10XHSND, 15XSND, зарубежные стали типа кузова Hardox (низшие линейки), стали класса прочности до X70.

- ER100S-G / ER110S-G (Серия проволок типа OK Autrod 13.29 / 13.31)

  - Свойства: Сложнолегированные проволоки (\(Mn-Ni-Cr-Mo\)). Предел текучести шва превышает \(690-790\text{ МПа}\). Сварка выполняется строго в защитных газовых смесях на основе аргона с контролем погонной энергии во избежание трещин.

  - Применение: Тяжелое краностроение, карьерная техника (ковши экскаваторов), высокопрочные рамы спецтехники.

  - Марки сталей: Высокопрочные термомеханически обработанные стали Weldox 700, Domex 700, Dillimax, стали типа 14X2GMR.

- ER120S-G

  - Свойства: Экстремально высокая прочность (предел текучести более \(890\text{ МПа}\)). Повышенное содержание никеля (\(до 2.5\%\)) и молибдена (\(до 0.6\%\)). Требует строгого соблюдения режимов сварки и часто — предварительного подогрева металла.

  - Применение: Военная промышленность (бронетехника), гидротехнические сооружения высокого давления.

  - Марки сталей: Ультравысокопрочные стали типа Weldox 900/1100, броневые стали.

3. Теплоустойчивые хромомолибденовые проволоки (Жаропрочные стали)

Хром (\(Cr\)) обеспечивает окалиностойкость и сопротивление ползучести, а молибден (\(Mo\)) увеличивает длительную прочность металла при температурах от \(+450^{\circ }\text{C}\) до \(+600^{\circ }\text{C}\).

- ER80S-CrMo1 (Аналог: Св-08ХМ)

  - Свойства: Содержит около \(1\% Cr\) и \(0.5\% Mo\). Предотвращает графитизацию и водородную коррозию шва при постоянных высоких температурах.

  - Применение: Тепловая энергетика, нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы перегретого пара.

  - Марки сталей: 12MX, 12X1MF, 15XM, ASTM A335 Grade P11/P12.

- ER90S-CrMo2 (Аналог: Св-10Х2М)

  - Свойства: Повышенное содержание хрома (\(2.25-2.5\%\)) и молибдена (\(1\%\)). Обладает максимальной сопротивляемостью ползучести среди низколегированных сталей. Требует обязательной термообработки (отпуска) шва после сварки.

  - Применение: Корпуса химических реакторов, коллекторы высокого давления, котлы утилизаторы.

  - Марки сталей: 10X2M, 12X2MFSR, ASTM A335 Grade P22.

- ER90S-B9 / CrMoWV (Редкий спецсплав)

  - Свойства: Сложный сплав с \(9\% Cr\), \(1\% Mo\), легированный ванадием (\(V\)), ниобием (\(Nb\)) и азотом (\(N\)). Медное покрытие наносится по специальной технологии, чтобы исключить наводороживание шва.

  - Применение: Сверхкритические блоки современных ТЭС и ТЭЦ.

  - Марки сталей: Стали типа P91, T91, E911, 10X9MFB.

4. Атмосферостойкие проволоки (Коррозионностойкие "патинирующие" стали)

- ER80S-G (Спецификация Corten - например, OK Autrod 13.12)

  - Свойства: Легирована медью (\(Cu \approx 0.4\%\)), хромом и никелем. При застывании формирует шов, который по химическим свойствам идентичен атмосферостойким сталям: со временем покрывается плотной защитной пленкой патины благородного ржавого цвета, которая останавливает дальнейшую коррозию.

  - Применение: Сварка без последующей окраски архитектурных объектов, мостов, морских контейнеров.

  - Марки сталей: Стали типа Corten (A, B), 10XDDP, 14XGND.

5. Омедненные проволоки для наплавки (Износостойкие слои)

Применяются не для соединения деталей, а для восстановления геометрии и защиты от истирания, ударов и кавитации.

- Марганцовисто-хромистые (Типа DIN MSG 6-GZ-60 / Аналоги Св-10Х5М, Св-08Х14ГТ)

  - Свойства: Наплавленный металл обладает высокой твердостью сразу после сварки (\(45-60\ HRC\)) или наклепывается (уплотняется) в процессе работы под ударами. Наличие меди защищает проволоку в жестких условиях ремонтных цехов.

  - Применение: Наплавка зубьев ковшей, шнеков, конвейерных лент, железнодорожных рельсов и крестовин.

  - Марки сталей: Наплавка производится на высокомарганцовистые стали (типа стали Гадfieldа 110G13L) или обычные конструкционные стали для создания износостойкого слоя.

Резюмирующая таблица по основным группам:

| Класс проволоки | Основные марки (AWS / ГОСТ) | Главное свойство | С какими сталями применять |
| --- | --- | --- | --- |
| Кремнемарганцовистые | ER70S-6 / Св-08Г2С | Раскисление ванны, прощает ржавчину | Ст3, Сталь 20, 09Г2С |
| Высокопрочные (HSLA) | ER110S-G / Св-08Г1НМА | Хладостойкость до \(-60^{\circ }\text{C}\), прочность | Hardox, Weldox, 10ХСНД |
| Теплоустойчивые | ER80S-CrMo1 / Св-08ХМ | Стойкость к ползучести до \(+550^{\circ }\text{C}\) | 12ХМ, 12Х1МФ, котловая сталь |
| Атмосферостойкие | ER80S-G (Corten type) | Самопатинирование, стойкость к воздуху | Стали Corten, 10ХДП |
| Наплавочные | MSG 6-GZ-60 / Св-10Х5М | Износостойкость шва (\(50-60\ HRC\)) | Для наплавки на 110Г13Л, Ст3 |

Подбор защитного газа для омедненных проволок:

- Чистый \(CO_{2}\) (Углекислота): Применяется только для кремнемарганцовистых проволок (ER70S-6). Дает глубокое проплавление, но сильное разбрызгивание. Для высокопрочных и легированных сталей не подходит, так как выжигает легирующие элементы.

- Смесь \(Ar + 18-20\% CO_2\): Универсальный газ для всех типов омедненных проволок. Обеспечивает стабильный перенос металла, гладкий шов и сохраняет свойства легирующих добавок (Ni, Cr, Mo) в ванне.

- Смесь \(Ar + 2-5\% CO_2\) или \(Ar + O_2\): Применяется для высокопрочных сталей (типа ER110S-G), где важно минимизировать нагрев и внесение углерода в сварочный шов.

Если перед вами стоит задача спроектировать или сварить конкретный узел, напишите марку стали конструкции или технические требования к шву (температура эксплуатации, нагрузки), и я точно укажу нужную марку проволоки по ГОСТ/AWS.