Присадочные прутки для алюминия различаются прежде всего по химическому составу легирующих элементов (кремний или магний), что определяет их совместимость с разными сплавами и физические свойства шва.

Основные виды присадочных прутков

Два наиболее востребованных типа прутков на рынке — это серии 4xxx (кремниевые) и 5xxx (магниевые).

- ER4043 (AlSi5) — пруток с содержанием кремния около 5%.

  - Применение: Литейные сплавы (силумины), алюминиевые блоки двигателей, ГБЦ, профили серий 6xxx (АД31, АД33, АД35).

  - Особенности: Отличная текучесть, низкая склонность к образованию трещин при остывании, более эстетичный внешний вид шва. При анодировании шов приобретает темно-серый цвет.

- ER5356 (AlMg5) — пруток с содержанием магния около 5%.

  - Применение: Сварка чистого алюминия и сплавов с магнием (АМг2, АМг3, АМг5, АМг6). Часто используется в морском судостроении и для сварки топливных баков.

  - Особенности: Обеспечивает более высокую прочность на разрыв и сдвиг, чем ER4043. Шов более жесткий, лучше сохраняет цвет основного металла при анодировании.

- Специализированные марки:

  - ER4047 (AlSi12): Повышенное содержание кремния (12%), используется для пайки и сварки тонкостенных деталей, где важна минимальная температура плавления и высокая герметичность.

  - ER4943: Современный аналог 4043, обладающий более высокой прочностью без необходимости разбавления основным металлом.

Ключевые различия

| Характеристика | ER4043 (Кремниевый) | ER5356 (Магниевый) |
| --- | --- | --- |
| Свариваемость | Высокая, хорошо течет | Сложнее в работе, требует навыков |
| Прочность шва | Средняя | Высокая |
| Пластичность | Выше, шов более «мягкий» | Ниже, шов хрупкий при правке |
| Коррозийная стойкость | Хорошая | Отличная (особенно в морской воде) |
| Анодирование | Шов темнеет (серый) | Цвет шва совпадает с основным |
| Рабочая температура | Допускается работа при 150–350 °F | Не рекомендуется выше 150 °F (65 °C) |

Рекомендация по подбору диаметра:

Диаметр прутка (обычно от 1.6 до 4.0 мм) выбирается исходя из толщины свариваемого металла. Слишком толстый пруток может переохлаждать сварочную ванну, а слишком тонкий — не обеспечивать достаточного заполнения шва

Основные виды присадочных прутков

| Маркировка (AWS) | Состав (основной элемент) | Аналог по ГОСТ | Применение (сплавы) | Свойства и особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ER 1100 | Чистый Al (99%) | Св-А7, Св-А5 | АД0, АД1, А5, АМц | Для электротехники и химии. Высокая коррозийная стойкость, низкая прочность. |
| ER 4043 | Al + 5% Кремний (Si) | Св-АК5 | Авиаль (АД31, 6061), Силумины (литье), АМц | Универсальный. Легко течет, шов эстетичен. Не подходит для последующего анодирования (шов темнеет). |
| ER 4047 | Al + 12% Кремний (Si) | Св-АК12 | Силумины (АЛ2, АЛ4, АЛ9), тонкие трубки | Высококремнистый. Очень текучий, низкая температура плавления. Идеален для пайки и герметичных швов. |
| ER 5356 | Al + 5% Магний (Mg) | Св-АМг5 | АМг3, АМг5, АМг6 | Самый популярный для АМг. Высокая прочность и жесткость. Шов не меняет цвет при анодировании. |
| ER 5183 | Al + Mg + Mn | Св-АМг6 | Высоконагруженные конструкции, судостроение | Повышенная прочность и отличная стойкость к морской воде. Прочнее, чем 5356. |
| ER 5556 | Al + Mg + Mn + Cr | — | Сплавы 5-й серии с высоким содержанием Mg | Максимальная прочность в 5-й серии. Для ответственных конструкций. |

Сравнительные характеристики групп

- Кремниевая серия (4xxx — ER 4043, 4047):

  - Свариваемость: Отличная, «мягкая» дуга, минимум брызг.

  - Трещиностойкость: Высокая. Кремний снижает усадку, предотвращая горячие трещины.

  - Прочность: Уступает магниевой серии.

  - Температура: Сохраняет свойства при нагреве до 150°C.

- Магниевая серия (5xxx — ER 5356, 5183):

  - Свариваемость: Сложнее, чем у 4xxx; требует точной настройки баланса тока.

  - Прочность: Высокая. Шов получается более жестким и устойчивым к динамическим нагрузкам.

  - Коррозия: Лучшая защита от окисления, особенно в агрессивных и соленых средах.

  - Температура: Не рекомендуется использовать для деталей, работающих при температуре выше 65°C (риск коррозионного растрескивания).

Свойства и области применения по маркам

ER4043 (AlSi5) — Кремнистая группа

Свойства: Высокая текучесть, низкая усадка, отличная стойкость к образованию горячих трещин. Шов получается плотным, но менее пластичным. Не подходит для деталей, которые позже будут анодировать (шов потемнеет).

Применение: Сварка литейных алюминиевых сплавов (блоки двигателей, картеры, ГБЦ). Сварка профилей и конструкций из сплавов АД31, АД35, 6061, 6063. Ремонт автомобильных дисков (если сплав кремнистый).

ER5356 (AlMg5) — Магниевая группа

Свойства: Высокая прочность шва, отличная пластичность и высокая коррозионная стойкость (особенно в морской воде). Цвет шва совпадает с основным металлом при анодировании. Не применяется для деталей с рабочей температурой выше 65°C (риск коррозионного растрескивания).

Применение: Сварка магний-содержащих сплавов (АМг3, АМг5, АМг6, 5083, 5056). Судостроение (корпуса катеров, лодок, морские конструкции). Автомобилестроение (рамы, кузова, топливные баки).

ER1070 / ER1100 — Чистый алюминий

Свойства: Высокая пластичность, максимальная электропроводность и теплопроводность. Низкая механическая прочность. Высокая стойкость к химически агрессивным средам.

Применение: Сварка чистого алюминия (А5, А7, А0). Электротехническая промышленность (шины, кабели, контакты). Химическое и пищевое машиностроение (емкости, цистерны).

ER4047 (AlSi12) — Высококремнистая (эвтектическая)

Свойства: Очень низкая температура плавления, минимальный интервал кристаллизации, предельная текучесть.

Применение: Пайка и сварка тонкостенных деталей. Ремонт радиаторов, интеркулеров и теплообменников. Наплавка дефектов литья.

ER5183 (AlMg4.5Mn) — Магний-марганцевая

Свойства: Самая высокая прочность среди магниевой группы, повышенная ударная вязкость.

Применение: Ответственные тяжелонагруженные конструкции. Криогенное оборудование и резервуары под давлением.

Медсодержащая группа (Серия 2ххх) — для авиации и космоса

Сплавы алюминия с медью (дюралюмины вроде Д16, 2024) считаются «неремонтопригодными» в обычной сварке из-за склонности к растрескиванию. Но для оборонной и космической промышленности созданы специальные присадки.

ER2319 (AlCu6MnZrTi)

Свойства: Содержит около 6% меди, а также цирконий, ванадий и титан. Имеет высочайшую прочность, стойкость к коррозионному растрескиванию под напряжением и отлично переносит экстремальные температуры (как криогенные, так и высокие). Обладает лучшей пластичностью по сравнению с кремнистыми присадками.

Применение: Сварка высокопрочных авиационных сплавов (например, 2219), элементов космических ракет, топливных баков ракетоносителей и спецтехники.

2. Улучшенная кремнистая группа (Новое поколение)

Разработана как технологическая замена стандартной ER4043 для автоматизации и высоконагруженных узлов.

ER4943 (AlSi5.5Mg0.4)

Свойства: «Модернизированный» вариант ER4043. В нее добавлен магний, что позволяет шву набирать высокую прочность без разбавления основным металлом. Она течет так же великолепно, как ER4043, но дает на 20% более высокую прочность на разрыв и лучшую пластичность.

Применение: Высокотехнологичное производство автокомпонентов, рам, замена ER4043 в ответственных конструкциях из сплава 6061-T6 (АД33).

3. Высокомагниевые и термостойкие магниевые марки

Применяются там, где прочности ER5356 уже не хватает, либо где деталь будет сильно нагреваться.

ER5556 (AlMg5.3Mn1Ti)

Свойства: Содержит повышенный процент магния и марганца по сравнению с ER5356. Обеспечивает максимальную прочность шва среди всех магниевых присадок и повышенную стойкость к сдвиговым нагрузкам.

Применение: Сварка брони из алюминиево-магниевых сплавов (БМП, БТР), тяжелонагруженных военных и транспортных конструкций (сплавы 5456).

ER5554 (AlMg2.7Mn0.8)

Свойства: Разработана специально для работы в условиях повышенных температур (выше 65°C). Обычная ER5356 при нагреве начинает разрушаться от межкристаллитной коррозии, а ER5554 к этому устойчива.

Применение: Автоцистерны для перевозки горячих грузов (битум, химикаты), кузова самосвалов, детали выхлопных систем. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

4. Литейные модифицированные присадки

Используются узкими специалистами для идеального восстановления геометрии дорогого литья под последующую термообработку.

ER4018 (AlSi7Mg)

Свойства: По составу полностью идентична популярному литейному сплаву АК7ч (А356). Обычная ER4043 не содержит магния, поэтому место ремонта на литой детали после закалки остается мягким. ER4018 позволяет детали проходить термообработку (закалку/старение) равномерно со швом.

Применение: Профессиональная реставрация редких литых колесных дисков, картеров коробок передач суперкаров, головок блока цилиндров (ГБЦ).

Сводная таблица специфических присадок:

| Марка | Главная «фишка» | Главная область применения |
| --- | --- | --- |
| ER2319 | Медная основа, прочность, работа в космосе | Ракетостроение, авиация |
| ER4943 | Прочнее, чем ER4043, при той же текучести | Ответственные рамы, автоспорт |
| ER5556 | Предельная прочность магниевого шва | Военная техника, бронеплиты |
| ER5554 | Не боится нагрева выше 65°C | Горячие хим-цистерны, радиаторы |
| ER4018 | Идеально подходит под закалку литья | Профессиональный ремонт ГБЦ и дисков |