Для глубокого понимания технологии TIG (GTAW) сварки углеродистых и низколегированных сталей рассмотрим полную номенклатуру прутков по американскому стандарту AWS A5.18 (для конструкционных сталей) и AWS A5.28 (для низколегированных и теплоустойчивых сталей).

Все эти прутки дают минимальный предел прочности на разрыв в районе 70 000 psi (около 480 МПа) или выше, что зашифровано в первых цифрах маркировки (ER70, ER80 и т.д.).

1. Стандартная группа (AWS A5.18) — углеродистые стали

ER70S-6 — «Промышленный стандарт»

- Состав: Высокое содержание марганца (Mn 1.40–1.85%) и кремния (Si 0.80–1.15%).

- Характеристики: Кремний и марганец работают как мощные дезоксиданты (раскислители). Они «вытягивают» кислород и загрязнения из сварочной ванны, превращая их в шлаковую корку на поверхности шва.

- Особенности: Обладает максимальной текучестью сварочной ванны среди углеродистых прутков. Формирует гладкий валик.

- Применение: Самый популярный пруток. Прощает плохую подготовку металла, заваривает легкую ржавчину, окалину и гальванические покрытия без образования пор.

ER70S-2 — «Тройное раскисление»

- Состав: Дополнительно легирован титаном (Ti), цирконием (Zr) и алюминием (Al) в пределах 0.05–0.15% каждого.

- Характеристики: Сверхглубокое раскисление. Пруток разработан специально для борьбы с пористостью при сварке по загрязненным поверхностям и полуавтоматическому резу.

- Особенности: Ванна менее текучая («густая»), чем у ER70S-6, что делает его идеальным для сварки труб в неповоротных стыках (металл не затекает вниз).

- Применение: Сварка ответственных трубопроводов, корневые проходы, листовой металл средней толщины. Требует зачистки до чистого металла для раскрытия всех свойств.

ER70S-3 — «Чистая классика»

- Состав: Умеренное содержание кремния (Si 0.45–0.75%) и марганца (Mn 0.90–1.40%).

- Характеристики: Дает очень пластичный шов с высокой ударной вязкостью при отрицательных температурах.

- Особенности: Хуже справляется с окислами, чем ER70S-6. Если металл грязный, в шве гарантированно будут поры.

- Применение: Листовой металл, автомобильная промышленность, прихватки. Используется строго по идеально зачищенному или новому металлу.

ER70S-4 — «Промежуточный вариант» (Редкий в TIG)

- Состав: Занимает среднее положение между ER70S-3 и ER70S-6 по кремнию (Si 0.65–0.85%) и марганцу.

- Характеристики: Сбалансированная текучесть и раскислительная способность.

- Особенности: Редко встречается в виде TIG-прутков (чаще как проволока для полуавтомата MIG/MAG).

- Применение: Общепрокатная сталь, если ER70S-6 слишком текучий, а ER70S-3 не справляется с порами.

ER70S-7 — «Высокотекучий» (Очень редкий)

- Состав: Повышенный марганец (Mn до 1.85%) при умеренном кремнии.

- Характеристики: Обеспечивает максимальное смачивание краев сварочной ванны и высокую скорость кристаллизации.

- Особенности: Позволяет получить исключительно плоский шов с плавным переходом к основному металлу, что снижает концентрацию напряжений.

- Применение: Автоматизированная TIG-сварка тонкостенных сосудов.

ER70S-1 — «Чистое железо» (Экстремально редкий)

- Состав: Минимальное количество кремния (Si 0.40–0.70%) и марганца. Практически чистая малоуглеродистая сталь.

- Характеристики: Минимальное легирование. Самый пластичный шов, но абсолютно нулевая стойкость к кипению ванны.

- Особенности: Любая точка ржавчины превратит шов в «губку».

- Применение: Сварка специальных кипящих сталей или ультратонких пластин, где критична максимальная пластичность для последующей штамповки.

2. Легированная группа (AWS A5.28) — высокопрочные и спецстали

Когда прочности обычной «семидесятой» серии (ER70) недостаточно, применяют прутки с добавлением хрома (Cr), молибдена (Mo) и никеля (Ni).

ER80S-D2 / ER90S-D2 — «Марганцово-молибденовые»

- Состав: Содержат около 0.5% молибдена (Mo) и высокий уровень марганца.

- Характеристики: Молибден увеличивает прочность шва при повышенных температурах и предотвращает рост зерна металла. Предел прочности — 80 000 и 90 000 psi соответственно.

- Применение: Сварка высокопрочных сталей, рам строительной техники, трубопроводов высокого давления, картеров и тяжелонагруженных узлов.

ER80S-G — «Спецификация заказчика»

- Состав: Буква «G» (General) означает, что пруток не вписывается в жесткие рамки стандартов, но содержит как минимум один легирующий элемент (пропорции определяет производитель).

- Характеристики: Свойства сильно зависят от бренда (обычно это улучшенные прочностные или вязкостные характеристики).

- Применение: Специфический ремонт промышленного оборудования.

Серия Хромомолибденовых сталей (Cr-Mo) — Теплоустойчивые

Применяются в энергетике и нефтехимии, где конструкции работают при температурах до 500–600 °C.

- ER70S-B2 / ER80S-B2: Содержит 1.25% Cr и 0.5% Mo. Для сварки труб котлов и пароперегревателей.

- ER90S-B3: Содержит 2.25% Cr и 1% Mo. Для еще более высоких температур и давлений.

- ER80S-B6 / ER80S-B8: Высоколегированные прутки (до 5-9% хрома). Используются в нефтепереработке для работы в агрессивных водородсодержащих средах.

Серия Никелевых сталей (Ni) — Хладостойкие (Криогенные)

Никель вводится для того, чтобы металл шва не становился хрупким на экстремальном морозе.

- ER80S-Ni1: Содержит около 1% никеля. Для конструкций, работающих при температурах до -45 °C (Крайний Север).

- ER80S-Ni2: Содержит 2.25% никеля. Держит ударные нагрузки до -60 °C.

- ER80S-Ni3: Содержит 3.5% никеля. Применяется в производстве резервуаров для сжиженного газа (работа до -100 °C).

ER4130 (и аналоги ER100S-G / ER110S-G) — Motorsport & Aerospace

- Состав: Сложное легирование хромом, молибденом и повышенным углеродом.

- Характеристики: Позволяет получить прочность шва свыше 100 000 psi.

- Особенности: Сварочный шов склонен к растрескиванию при остывании. Требует строгого предварительного подогрева сопрягаемых деталей и последующей термической обработки (отпуска) для снятия внутренних напряжений.

- Применение: Силовые каркасы безопасности (roll cages) гоночных болидов, рамы спортивных мотоциклов, малая авиация.

Сводная таблица физико-механических свойств шва

| Марка AWS | Предел прочности (МПа) | Относительное удлинение (%) | Главная фишка |
| --- | --- | --- | --- |
| ER70S-6 | ~500 | ~22 | Лучший для средних загрязнений |
| ER70S-2 | ~500 | ~22 | Идеален для труб и потолочных швов |
| ER70S-3 | ~480 | ~25 | Максимальная пластичность (для чистой стали) |
| ER80S-D2 | ~550 | ~19 | Высокая прочность, стойкость к нагрузкам |
| ER90S-B3 | ~620 | ~17 | Работает при температуре до +600 °C |
| ER80S-Ni2 | ~550 | ~24 | Работает на экстремальном морозе до -60 °C |
| ER4130 | ~700+ (после ТО) | ~15 | Для сверхпрочных хромоль-конструкций |